| جزء ساختمانی | نوع مصالح / ساختار | ضخامت | چگالی (kg/m³) | ضریب هدایت حرارتی λ (W/m·K) | گرمای ویژه (J/kg·K) | مقدار معمول U (W/m²·K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دیوارهای خارجی – بنای آجری بدون مسلح (بخش عمده) | دیوار آجری سه جداره با حفره: 110 میلی‌متر آجر بیرونی + 40 میلی‌متر حفره + 230 میلی‌متر آجر داخلی | حدود 380 mm | 1700–1900 | 0.60–0.80 | 800–900 | 2.2–1.8 |
| دیوارهای خارجی – URM (برخی بخش‌ها) | دیوار آجری دو جداره با حفره: 110 میلی‌متر + 40 میلی‌متر حفره + 110 میلی‌متر | حدود 260 mm | 1700–1900 | 0.60–0.80 | 800–900 | 2.4–2.0 |
| دیوارهای داخلی باربر | دیوار آجری سه‌جداره توپر | حدود 340 mm | 1800–1900 | 0.72 | 850 | 2.0–1.6 |
| دیوار افزوده اتاق کارکنان | دیوار آجری دو لایه توپر | حدود 230 mm | 1700–1900 | 0.72 | 850 | 2.6–2.2 |
| دیوار افزوده سال 1980 | بلوک بنایی بتن مسلح با نمای آجری | 190–200 میلی‌متر بلوک + 110 میلی‌متر آجر نما | 1800–2200 | 1.3–1.7 | 840 | 2.4–1.8 |
| جان‌پناه (پاراپت) | جان‌پناه آجری URM | ارتفاع 600–1000 mm | 1700–1900 | 0.72 | 850 | — (قابل اعمال نیست) |
| سیستم کف | تیرهای چوبی + تخته‌های چوبی | تخته‌های 20–25 mm | 450–600 | 0.12–0.16 | 1600 | 2.0–1.5 (کف چوبی بدون عایق) |
| پی ساختمان | بنای سنگی خشکه‌چین یا فونداسیون نواری کم‌عمق بتنی (فرضی) | — | 1800–2300 | 1.7–2.0 | 880 | — |
| سازه سقف | خرپاهای چوبی با میله‌های کششی فولادی | — | 450–550 | 0.12–0.16 | 1600 | — |
| پوشش سقف | سفال/تیزه‌های بتنی | 10–15 mm | 1900–2100 | 1.0–1.3 | 840 | 3.0–3.5 (فقط کاشی، بدون عایق) |
| متریال سقف داخلی | گچ سبک | 10–12 mm | 700–900 | 0.23–0.33 | 840–1000 | — |
| پنجره‌ها (حالت میراثی معمولی) | چارچوب چوبی + شیشه تک‌جداره | 3–4 mm | چگالی شیشه: 2500 | 1 | 800 | R = 0.22 → U ≈ 4.55 |
| پنجره‌ها (تک‌جداره Low-E) | چارچوب چوبی + شیشه Low-E | 3–4 mm | چگالی شیشه: 2500 | 1 | 800 | R ≈ 0.28 → U ≈ 3.57 |